Skladby konstrukcí

objekt SO-01

příloha č.1 technické zprávy

Skladba podlah

#### a) Místnost č. 1.01 (garáž I), 1.02 (garáž II), 1.03 (garáž III)

| Stěrka Densitop MT | 9 mm |
| --- | --- |
| průmyslová podlaha: drátkobeton z betonu C20/25 - drátky 20kg/m3 (50mm) | 180 mm |
| foliová hydroizolace HDPE s atestem na vysoký radonový index | ~1,0 mm |
| geotextilie 500g/m2 |  |
| kalící vrstva (max. souvislá tl. vrstvy 20mm) | 4 mm |
| Celkem – skladba podlahy | 194 mm |
| podkladní hutněné vrstvy, hutnit na Edef,2 = 80MPa (Edef,2/Edef,1 = 2,5), k=0,058N/mm - štěrkopísek fr. 0-64mm | ~600 mm |
| Celkem | 794 mm |
| hutněná zemní pláň - Edef,2 = 45MPa (Edef,2/Edef,1 = 2,5) - únosnost pláně Edef = min. 20MPa |  |

Skladba střešního pláště

| Hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení – (např.DEKPLAN 76) | 1,5 mm |
| --- | --- |
| separační textílie ze 100% PP – (např. FILTEK 300) | - |
| tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 100 S | 100 mm |
| tepelně izolační klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 100 S | 110 – 500 mm |
| pás z SBS modifikovaného asfaltu, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva, provizorní vodotěsnící vrstva | 4 mm |
| penetrační emulze (např. Dekprimer) | - |
| cementová vyrovnávací hmota pro použití v exteriéru od tl. od 10mm do 80mm | 30 mm |
| železobetonové předpjaté panely tl.200mm (např. Goldbeck) | 200 mm |
| Celkem – skladba podlahy | 446 / 836 mm |