Most 40622 - 2

Most přes mlýnský náhon v obci Černíč

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 40622 - 2 (Most přes mlýnský náhon v obci Černíč)

Okres:	Jihlava

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Pechal Antonín, Ing.

Datum provedení prohlídky:	18.6.2013

Poznámka:	Prohlídku provedl: Ing. Antonín Pechal CSc. a Ing. Petr Neuvald

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno

Teplota vzduchu: 30 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	40622	Staničení km: 0,582	Ev. č. mostu:	40622 - 2

Název objektu:	Most přes mlýnský náhon v obci Černíč

Staničení ve směru:	Telč-Černíč	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji diagnostikovány, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Spodní stavbu tvoří 2 masivní opěry ze zdiva z lomového kamene. Na výtoku je opěra rozšířena v délce 2,0m. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Na levé straně na vtoku tvoří křídla nábřežní zídky z lomového kamene, křídlo OP1 je rovnoběžné, křídlo OP2 je kolmé. Na pravé straně na výtoku do rybníka jsou krátká rovnoběžná křídla, zdivo z lomového kamene. |
| 2.3 | Čelní zdi | Na vtoku je betonová čelní zídka. |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | Most o 1 poli, kolmý, délka přemostění 2,5m. NK tvoří na vtoku ŽB segmentová klenba o vzepětí 0,70m, na výtoku je NK v délce 2,0m rozšířena prostou ŽB deskou tloušťky 0,35m. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | Uložení ŽB desky na výtoku je přímé. |
| 3.3 | Mostní závěry | Nejsou provedeny. |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je živičná, šířky 4,8m, krajnice jsou nezpevněné, porostlé trávou. Silnice na mostě je v přímé, podélný sklon po směru staničení, příčný oboustranný. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Izolace mostovky je zřejmě vanová do zvýšených říms. |
| 4.3 | Chodníky | Chodníky nejsou provedeny. |
| 4.4 | Římsy | Římsy jsou monolitické ŽB, levá římsa má výšku 0,10m, šířku 0,60m, pravá výšku 0,12m a šířku 0,50m. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Zábradlí na mostě tvoří ŽB sloupky 0,15/0,15 m se 2 madly z ocelových trubek průměru 50mm. Výška zábradlí od římsy na levé straně je 0,66m, na pravé 0,75m. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | Na mostě nejsou osazena žádná ochranná ani revizní zařízení. |
| 5.3 | Dopravní značení | Jsou osazeny tabulky s evidenčním čílem mostu. |
| 5.4 | Odvodňovací zařízení | Most je odvodněn příčným a podélným sklonem vozovky. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Budka pro ptáky na povodní straně pod NK. V levém křídle OP2 je betonová kanalizační roura a kameninová DN 100. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | Území pod mostem tvoří zpevněné koryto mlýnského náhonu, je opatřeno kamennou dlažbou. Na levé straně mostu je objekt mlýna, na pravé rybník s příkrými svahy. Mlýnský náhon na levé straně je situován ve směru silnice je v nábřežních zdech, kolmo podchází silnici. Na pravé straně na svazích rybníka jsou vzrostlé stromy a keře. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most z pravé strany je po příkrém svahu u OP1, na levé z nábřežní zídky. |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy nejsou přístupné. Nebyly zjištěny závady způsobené poklesy základů. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Zemní těleso | Nebyly zjištěny závady signalizující poruchy v zemním tělese. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Patrné průsaky ve spárách, vápenné výluhy. Na OP2 svislá trhlina mezi původní opěrou a rozšířením. Místy podemleté. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Zdivo křídel na vtoku má místy vypadlou spárovou maltu, uchycená vegetace, degradace povrchu, mechy. Na levé straně na výtoku je zdivo bez závad. |
| 2.3 | Čelní zdi | Čelní zídka na vtoku je odtržena od klenby, průsaky v trhlině, odpad betonu, celkový rozpad. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Rozpad čela klenby na vtoku, vyčnívá výztuž, koroze výztuže. Podhled klenby zavlhlý, průsaky, vápenné výluhy. Podhled ŽB desky degradovaný, místy odkrytá příčná výztuž. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | V uložení ŽB desky na opěrách nebyly zjištěny závady. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je příčně a podélně zvlněná, poklesy za opěrami, výspravy, na okrajích mozaikové trhliny. Vozovky je převrstvená nad římsy cca 0,15m, krajnice jsou porostlé trávou. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Římsy | Povrch říms je degradovaný a porostlý mechem. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace mostovky je narušena, průsaky v ploše klenby. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | ŽB sloupky vychýlené směrem ven, degradace betonového povrchu. Nenormové zábradlí, nedostatečná výška, počínající koroze. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Bez vlivu na stavební stav mostu. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Kamenná dlažba je místy narušena, povrch je nerovný, na vtoku u OP1 vlevo vznik vírů. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Přístup pod most je obtížný, na vtoku z nábřežních zídek, na výtoku po příkrém svahu. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Odstranit vegetaci ze spárování.

-	Odstranit vegetaci z krajnic na mostě.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Přespárování zdiva nábřežních zídek na vtoku.

-	Obnovit PKO zábradlí.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit úplnou rekonstrukci mostu. Vzít v ohled na mlýnský náhon rovnoběžný s vozovkou (kolmé zaústění náhonu pod most - vznik vírů u OP1 vlevo - podemílání).

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :14.10.2013

Poznámka :

HPM byla projednána se zástupcem zadavatele p. Rosickým.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	48 t

Nosná konstrukce

Vr = 	57 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	96 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	I - Použitelné	Maximální nápravový tlak = 12,0 t

|  | Maximální nápravový tlak upraven na maximální přípustnou hodnotu dle ČSN 73 6222, čl. 5.1.10 |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	červen 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.