Zadavatel odpovídá na dotazy zaslané 28. 4. 2025 ve 13:59 hod:

Dotaz č. 1:
Zadavatel v položce č. 4 předepsal množství pojiv, které bude při realizaci požadovat. Bude Zadavatel tedy požadovat zpracování ITT zkoušek? Pokud ano, jak se bude postupovat v případě, že Zadavatelem definovaná receptura recyklace za studena nevyhoví?

Odpověď:

V příloze A3 zadání je uvedeno:

vrstvy pro obnovu a opravy recyklace za studena do hloubky 200 mm dle ČSN 73 6147 s minimálním dávkováním hydraulickým pojivem 4% a asfaltovou emulzí 3,4% (2% zbytkového asfaltu), včetně předložení průkazní zkoušky se stanovením receptury pro recyklaci dle požadovaného dávkování v zadání a předepsaných zkoušek tloušťky vrstvy, modulu přetvárnosti a rázového modulu deformace a rovinnatosti.

Dávkování pojiva v zadání je požadováno jako minimální množství. Dávkování při realizaci bude dle PZ, kterou zajistí zhotovitel.

Dotaz č. 2:
Zadavatel v položce č. 4 uvedl také výpočet výkazu výměr, která však neodpovídá uvedenému množství. Žádáme Zadavatele o opravu soupisu prací.

Položka v soupise prací byla upravena.

Dotaz č. 3:
Je možné zaměnit posyp kamenivem za vápennou suspenzi?

Nelze zaměnit posyp kamenivem za vápennou suspenzi. Posyp kamenivem na inf. postřik požadujeme z důvodu ochrany provedené RS  během technologické přestávky, kdy musíme zajistit dopravní obslužnost obce.

ZADAVATEL PRODLOUŽUJE TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 7.5. 2025 9:00 HOD.