# Příloha č. 1

# Technická specifikace dodávky – minimální technické požadavky

# Výměna koberce schodiště a lóží Velké scény HDJ

# požadavek zadavatele

# Konstrukce: Všívaný,střižený,cross-over 1/10”

# Složení: 100% POLYAMID 6.6

# Podklad: Syntetická juta

# Vpichy na m²: ± 193.550

# Výška vlákna: ± 5,7 mm

# Celková výška: ± 8,2 mm

# Hmotnost vlákna: ± 880 g / m²

# Celková hmotnost: ± 1.900 g / m²

# Šíře role: 400 cm

# Certifikační skupina: Tufting 1

# Barva číslo 77

# Stržení a likvidace stávajících koberců a soklů, přebroušení a vyčištění podkladů, tmelení

# Záruční servis minimálně 2 roky