Most 36068 - 3

Most v obci Dolní Lažany přes potok

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 36068 - 3 (Most v obci Dolní Lažany přes potok)

Okres:	Třebíč

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	15.4.2015

Poznámka:	Návodní strana vlevo.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno.

Teplota vzduchu: 11 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	36068	Staničení km: 6,246	Ev. č. mostu:	36068 - 3

Název objektu:	Most v obci Dolní Lažany přes potok

Staničení ve směru:	Vícenice - Dolní Lažany - Šebkovice	Způsob zpřístupnění: Po odsunutí železobetonových prefabrikátů vlevo lze slézt do prostoru mostu.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou vyzděny z lomového kamene. Most měl původně před zatrubněním rovnoběžná křídla, přičemž nároží opěr jsou vyskládána z pískovce. Po zatrubnění byly opěry protaženy na pravou a levou stranu mimo půdorys řims. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je železobetonová kolmá deska se čtyřhrannou výztuží. Vpravo je deska prodloužena mimo římsu monolitickou dobetonávkou a vlevo jsou naskládány na přidané opěry železobetonové tyčové prefabrikáty. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je ze penetračního makadamu, ve velmi šoatném stavu. Most má izolaci a podhled nosné konstrukce je suchý. Výztuž je ale obnaženy v důsledku agresivní expozice se splašky. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je původní záý¨bradlí, které má spíše funkci signalizovat mostní objekt. Most je označen evidenčním číslem a značkami omezujícími zatížitelnost: B13 13 tun, B14 9,7 tuny a E13 9,7 tuny. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod most byla svedena splašková kanalizace. Nelze poznat,zda pod nánosem je dno zpevněné, ale celý otvor zakrytý a nepřístupnutý. Je třeba zvednou poklop nebo posunout tyčové prefabrikáty. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | Chybí náčrt v mostním listu. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry mají celistvé zdivo. Pouze nároží opěry 1 vlevo je vykloněné směrem ven z mostu. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je zničená v důsledku agresivního prostředí se splašky. Velká část výztuže je zcela odkryta bez jakékoliv soudržnosti. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je za hranicí životnosti. Římsy postrádají smysl a funkci při úplném zakrytí mostního otvoru. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace je funkční. ale funkční není konstrukce, kterou izolace chrání. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Nemá smysl opravovat ani udržovat toto uvedené části mostu. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Přístup je nepříjemný. Koryto pod mostem je plné nánosů. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Odtěžit nánosy z mostu.

-	Doplnit.

4.odstranění do nejbližšího zimního období

-	Zpracovat projektovou dokumentaci propustku na havarijní výměr a ještě letos zrealizovat výdřevu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :12.8.2015

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány s inspektorem mostů p. Petrem Dokulilem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	13 t

Nosná konstrukce

Vr = 	14 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	78 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 9,7 t

| Stavební stav jsem posunul směrem dolů, havarijní stav. Je třeba most otevřít, odtěžit nánosy a podepřít výdřevou. | Zatížitelnosti ponechány podle mostního listu beze změn. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pohled na most zprava. |
|  | Pohled na most zleva. |
|  | Zastropení mostu vlevo od římsy ze železobetonových prefabrikátů. |
|  | Zakrytí pravé strany vpravo od pravé římsy. |
|  | Opěra 2 vpravo. |
|  | Opěra 1 vpravo. |
|  | Opěra 1 vlevo - nároží se vyklonilo ven z mostu. |
|  | Opěra 2 vlevo. |
|  | Přítok do prostoru - návodní strana vlevo. V popředí obnažená výztuž po odpadnutí krycí vrstvy vlivem agresivního prostředí. |
|  | Celkový pohled zleva k povodní straně. Pod mostem je nános, který by se měl odstranit. |
|  | Obnažené roxory na návodní straně. |
|  | Zastropení vlevo mimo most na prodloužené opěře 1. |
|  | Prodloužení opěry 2 směrem vlevo mimo most. |
|  | Rozsah poškození stropní konstrukce. |
|  | Opěra 1 vpravo a její prodloužení. |
|  | Římsa vlevo. |
|  | Římsa vlevo. |
|  | Římsa vpravo. |
|  | Stav vozovky je velmi špatný. |