A.9.4. PVC HOMOGENNÍ

- obsah pojidel dle EN ISO 10581 – typ 1; pojiva 55%

- celková tloušťka materiálu 2,0 mm

- občanská výstavba dle EN ISO 10874 třída zátěže 34

- průmysl dle EN ISO 10874 třída zátěže 43

(Třídy zátěže: 34/43)

- šířka role 2m

- délka role ≤ 25m

- celková hmotnost dle EN ISO 23997 je 2,9 kg/m2

- rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je  ≤ 0,2%

- odolnost vůči bodovému zatížení dle EN ISO 24343-1; typická hodnota  0,3 mm

- odolnost vůči otěru dle EN 660-2 -  třída T

- odolnost vůči kolečkům dle ISO 4918 / EN 425  - splňuje

- barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 6

- ohebnost dle EN ISO 24344 – prům. 10mm

- chemická odolnost dle EN ISO 26987 - velmi dobrá

- protikluznost dle DIN 51130 -  R9

- protiskluznost dle ČSN 744507 - součinitel smykového tření hodnota µ ≥ 0,6

- instalace v mokrých prostorách	ano

- instalace na podlahové topení		ano

- TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je ≤ 10µg/m3

- splňuje požadavky EN 14041

- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1

- protikluznost dle EN 13893 třída DS – µ ≥ 0,30

- elektrostatický náboj dle EN 1815 ≤ 2 kV

- tepelná vodivost dle EN 12524 0,25 W/m*K

A.09.1. PVC HETEROGENNÍ

- celková tloušťka: 2,6mm

- tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7mm

- celková hmotnost dle EN ISO 23997 je 2,7 kg/m2

- kročejová neprůzvučnost dle EN ISO 717-2: Lw 15 dB

- hluková redukce v prostoru dle NF S 31-074: Ln,e,w <65 dB, Třída A

- absorbce hluku dle EN ISO 354: w=+- 0,05

- odolnost vůči bodovému zatížení průměrná hodnota dle ISO 24343-1 0,05mm

- protikluznost dle DIN: R 9

- odolnost vůči otěru dle EN 660-2: Skupina T

- občanská výstavba dle EN ISO 10874 třída zátěže 34

- lehký průmysl dle EN ISO 10874 třída zátěže 42

(Třídy zátěže: 34/42)

- délka role 25m

- šířka role 2m

- odolnost vůči kolečkům dle ISO 4918 / EN 425  - splňuje

- odolnost vůči nohám nábytku dle ISO 16581 / EN 424 – vyhovující

- rozměrová stálost dle ISO 23999/ EN424: < 0,1%

- Světlostálost barev dle ISO 105-B02-metoda 3 – hodnota 7

- odolnost vůči skvrnám – dobrá

- povrchová úprava: PUR

- celkové emise TVOC za 28dní dle ISO 16000-9 je: <100 µg/m3

- splňuje požadavky EN 14041

- reakce na oheň dle EN 13501-1: Bƒl - S1

- protikluznost dle EN 13893 třída DS – µ ≥ 0,30

- elektrostatický náboj dle EN 1815 ≤ 2 kV, antistatické

- tepelná vodivost dle EN 12524 0,25 W/m*K, vhodné pro podlahové topení