**Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení**

**-**

**Technické podmínky a další požadavky zadavatele**

**„III/1332 Nový Rychnov – Chrástov - Černov“**

|  |
| --- |
| Technické podmínky a další požadavky zadavatele |

**Stavba : „III/1332 Nový Rychnov – Chrástov - Černov**

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 1332 ve dvou úsecích mezi obcemi Nový Rychnov, Chrástov a Černov. Cílem opravy je výměna degradované obrusné vrstvy včetně zbývajících částí vozovkového souvrství při použití technologie recyklace za studena a následné pokládky ložní a obrusné vrstvy (v průtahu Černovem pak zesílení vrstvy ACO). Vozovka je navržena v průměrné šíři 4,9 m. Vedení trasy, šířkové upořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.

Stavba je členěna na dva úseky:

- 1. úsek – SO 01.A km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova)

- 2. úsek – SO 01.C km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah)

Úsek SO 01.B km 6,000 – 6,441 (konec Chrástova – nový povrch v zatáčce k Černovu) byl ze stavby vyčleněn a bude realizován jiným způsobem.

Celková délka obou opravovaných úseků je 1,190 km.

**Technické podmínky:**

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

* SO 01.A km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova)
* SO 01.C km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah)
* SO 02 práce KSÚSV – nejsou předmětem plnění

 **SO 01.A km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova)**

Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, recyklace vozovkového souvrství za studena tl. 250 mm, infiltrační postřik asfaltový, pokládka ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 40 mm.

 **SO 01.A km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah)**

Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, odstranění podkl. zpevněných ploch s asfaltovým pojivem s odvozem na skládku do Horní Cerekve, recyklace vozovkového souvrství za studena tl. 250 mm, infiltrační postřik asfaltový, pokládka ACO 11 tl. 60 mm.

 **SO 02 Práce KSÚSV**

Jedná se dle soupisu o tyto práce realizované vlastními pracovníky KSÚSV: čištění krajnic, čištění příkopů, zpevnění krajnic ze štěrkodrti. Práce budou realizovány po dohoděse zhotovitelem stavby.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro oba dva úseky. Návrh DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

**Zadávací podklady**

Soupis prací v programu ASPE, situační mapa.

**Předpokládaná doba plnění** **60 kalendářních dnů**

**Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 30 kalendářních dnů**

**převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby**

**Dokončení stavby po zprůjezdnění do 30 kalendářních dnů**

**Předpokládaný termín zahájení prací Srpen 2017**

**Záruční lhůta 60 měsíců**

**Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 10 000 000,-- Kč**