# Epoxidový základ na kov

Epoxidový základ na kov

Dvousložková epoxidová základní barva s obsahem antikorozního pigmentu

S 2300

Dvousložková epoxidová základní barva s obsahem antikorozníhopigmentu určená pro základní nátěry ocelových a jiných kovovýchpovrchů. Barva vytváří dokonale přilnavou vrstvu s antikorozníochranou povrchu. Nátěr lze snadno brousit.


Vydatnost/tloušťka suchého filmu: 7 - 8 m2/kg 50mm
Tvrdidlo: nad 18 °C: S 7300 (100 : 17 hm. dílům)
5 až 18 °C: S 7315 (100 : 5 hm. dílům)
Ředidlo: S 6300
Balení: 1 kg, 4 kg, 10 kg
Odstíny: 0100, 0110, 0840 další odstíny při zakázce nad 150kg
VOC: 401 g/l, hraniční hodnota dle kategorie j) 500 g/l