OCELOVÉ POTRUBÍ

Ocelové potrubí bezešvé

Použití:

- rozvody vytápění

Charakteristika:

- bezešvé

- podélně svařované

- přesné tažené

| ROZMĚR mm; Váha kg/m. 21,3; x; 2,3; 1,08. 2,6; 1,20. 26,9; x; 2,3; 1,40. 3,2; 1,87. 33,7; x; 2,6; 1,99. 2,9; 2,20. 3,2; 2,41. 42,4; x; 2,9; 2,82. 3,2; 3,09. 48,3; x; 2,6; 2,93. 2,9; 3,25. 3,2; 3,56. 51; x; 2,6; 3,10. 2,9; 3,44. 3,2; 3,77. 57; x; 2,9; 3,87. 3,2; 4,25. 60,3; x; 2,9; 4,11. 3,2; 4,51. 70; x; 2,9; 4,80. 76,1; x; 3,2; 5,75. 3,6; 6,44. 88,9; x; 3,2; 6,76. 3,6; 7,57. 4; 8,38. | ROZMĚR mm; Váha kg/m. 101,6; x; 3,6; 8,70. 108; x; 3,6; 9,27. 114,3; x; 3,6; 9,83. 127; x; 4; 12,10. 133; x; 4; 12,70. 139,7; x; 4; 13,40. |
| --- | --- |