Skladby konstrukcí :

a – NÁŠLAPNÁ VRSTVA KERAMICKÁ DLAŽBA

(místnosti sociálních zařízení)

- vybourání stávajících betonových podlah v tloušťce 150 mm (na horní líc stávající stropní betonové konstrukce) a provedení nové podlahy:

- slinutá keramická dlažba 300x300 mm (neleštěná), se zvýšenou odolností proti otěru a se zvýšenou tvrdostí, kladená do tmelu, spárovací hmota odolná proti vodě, protiskluzný povrch pro obuv – R9

9 mm

- pružné lepidlo odolné proti odolné proti vodě			                      3 mm

- penetrace podkladu systémovým koncentrátem

- samonivelační vyrovnávací stěrka	        		                                 4 mm

- penetrace podkladu doporučená dodavatelem samonivelační stěrky

- betonová mazanina z betonu C20/25-XC2, výztuž 1x ocelová svařovaná

sítˇ R6/6mm, oka 150/150mm 	                              		                    70 mm

- separační vrstva z PE fólie

- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určeného do podlah

Desky jsou vyrobeny z materiálu EPS 100, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,037 W.m-1.K-1, faktor difúzního odporu 30-70, napětí v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – F (použít desky 2 x 30 mm, spoje desek prostřídat)                               60 mm

- stávající betonová konstrukce stropu – přebrousit, odsát prach, vyspravit samonivelační vyrovnávací stěrkou s penetrací podkladu doporučenou dodavatelem samonivelační stěrky _______________________________________________________________

CELKEM	         150 mm

Podlahu napojit na nový keramický obklad stěn s požitím příslušných systémových prvků.

b – NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC

(2 učebny v 1. nadzemním podlaží)

- vybourání stávajících betonových podlah s podlahovou krytinou PVC v celkové tloušťce cca 150 mm (na horní líc podkladního betonu) a provedení nové podlahy:

- vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3D efekt. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny), lepit k podkladu

Sokl podlahy je řešen formou fabionu, tj. vytažením na stěnu do výšky 130 mm s použitím kontaktního lepidla a klínku. Použít veškeré systémové prvky (koutový klínek, …)								            2 mm

- penetrace podkladu systémovým koncentrátem

- samonivelační vyrovnávací stěrka	        		                                 4 mm

- penetrace podkladu doporučená dodavatelem samonivelační stěrky

- betonová mazanina z betonu C20/25-XC2, výztuž 1x ocelová svařovaná

sítˇ R6/6mm, oka 150/150mm 			                                          80 mm

- separační vrstva z PE fólie

- tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určeného do podlah

Desky jsou vyrobeny z materiálu EPS 100, deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,037 W.m-1.K-1, faktor difúzního odporu 30-70, napětí v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 – F (použít desky 2 x 30 mm, spoje desek prostřídat)                               60 mm

- hydroizolace + ochranná protiradonová vrstva – asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny ( tkanina – plošná hmotnost 200g/m2 ). Pás s ochranným jemným posypem. Spodní líc pásu opatřen separační PE fólií. Tloušťka pásu 4 mm,  podélná pevnost v tlaku

20 kN/m, tažnost 4%. Součinitel difůze radonu 1,3 . 10-11 m2/s

(novou hydroizolaci důkladně napojit na stávající hydroizolaci ponechanou pod zdivem)  								                      4 mm

- penetrační nátěr asfaltovým lakem

- stávající podkladní beton – přebrousit, odsát prach, vyspravit samonivelační vyrovnávací stěrkou s penetrací podkladu doporučenou dodavatelem samonivelační stěrky _______________________________________________________________

CELKEM	         150 mm

Napojení podlahy na stěny – nový systémový sokl PVC.

c – PODLAHA - NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC

(1 učebna v 2. nadzemním podlaží, 1 učebna v 3. nadzemním podlaží)

- vybourání stávajících dřevěných podlah s podlahovou krytinou PVC v celkové tloušťce cca 30 mm (na vrchní líc záklopu z fošen) a provedení nové podlahy:

- Vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích, ošetřená laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3, skupina T, třída zátěže 34/43,  kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dleREACH)                                                                                                  2 mm

Lepit k podkladu

- penetrace podkladu systémovým koncentrátem

- Systémová podlahová sádrovláknitá deska tl.12,5mm ve 2 vrstvách 2x12,5mm

Rozměr desek 1000x1500 mm.

Plošná hmotnost desky [kg/m²]  				15,0

Hustota [kg/m3] 						1.200

Reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)			A2-s1,d0

Souč. tepelné vodivosti λ10, such. λR[W/(m*K)] 	0,202

Faktor difúzního odporu - μ [---] 				≥ 40

Obsah krystalicky vázané vody [%] 			≥ 15

Měrná tepelná kapacita C [kJ/kg*K] 			1,1

Tvrdost – Brinell [MPa] 					> 35

Sádrovláknité desky budou dodávány po všech stranách s hranou kolmo

řezanou (4SK). Podlahové dílce mají po obvodě polodrážku vytvořenou úhlopříčným přesazením vrchní a spodní desky.

Desky osadit dle montážního návodu konkrétního dodavatele !!!

- Suchý vyrovnávací podsyp - přírodní materiál používaný k vyrovnání

výškových nerovností podlah při suché výstavbě.

Materiál je nehořlavý (stavební třída DIN A1), extrémně zatížitelný a odolný

vůči plísním. Zrnitosti od 2 do 4 mm

Výšky zásypu - do výšky 100 mm není nutné žádné speciální zhutnění.

Objemová hmotnost – 450 kg/m3

Uvažovaná výška násypu 10 – 40 mm – dle úrovně stávajícího podkladu

- netkaná geotextílie zpevněná vpichováním s plošnou hmotností 200g/m2, materiál 100% polypropylen se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí.	 Vytáhnout na stěny přilehlé k podlaze do výšky čisté podlahy.

- stávající fošnový záklop – místně zbavit nesoudržných nátěrů, vysát.

Napojení podlahy na stěny – nový systémový sokl PVC.

e – PODHLED

(místnosti sociálních zařízení)

V určených místnostech sociálního zařízení bude odstraněn stávající sádrokartonový podhled. Ve všech místnostem sociálního zařízení bude proveden nový snížený sádrovláknitý podhled.

Pohled bude vytvořen ze sádrovláknitých desek impregnovaných tl. 2 x 12,5mm upevněných na roštu z jednovrstvé kovové konstrukce s rovinnými spojkami a zavěšených pomocí systémových závěsů ke stropní konstrukci.

Povrchová úprava desek bude provedena tenkovrstvou jemně strukturovanou štukovou omítkou vhodnou na sádrovláknité desky s použitím příslušné akrylátové penetrace určené pro nátěry savých podkladů.

Před nanášením omítky budou spoje desek překryty sklovláknitou mřížkou a vyplněny vrstvou sádrokartonářské stěrky (min. 2 vrstvy) a spoje budou přebroušeny brusnou mřížkou. Štukovou omítka se nanáší pomocí hladítka, po částečném zaschnutí povrch omítky uhladit navlhčeným hladítkem s plstěným nebo molitanovým povrchem. Pro malbu lze použít běžné disperzní interiérové nátěry.