POLOŽKOVÝ PŘEHLED A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Inkontinence

| Položka | min. ISO savost | MJ | Předpokládaná spotřeba MJ za 48 měsíců |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixační kalhotky |
| Fixační kalhotky ve velikosti M | - | ks | 600 |
| Fixační kalhotky ve velikosti L | - | ks | 4 000 |
| Fixační kalhotky ve velikosti XL | - | ks | 4 400 |
| Vložné pleny |
| Vložné pleny pro muže při lehké inkontinenci | 500 ml | ks | 6 400 |
| Vložné pleny unisex při lehké inkontinenci | 500 ml | ks | 6 100 |
| Vložné pleny pro ženy při lehké inkontinenci | 300 ml | ks | 900 |
| Plenkové kalhotky zalepovací |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti S | 1300 ml | ks | 560 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti M | 1700 ml | ks | 13 920 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti L | 2200 ml | ks | 63 600 |
| Plenkové kalhotky denní, ve velikosti XL | 2500 ml | ks | 25 700 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti M | 2300 ml | ks | 13 200 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti L | 2800 ml | ks | 40 200 |
| Plenkové kalhotky noční, ve velikosti XL | 3200 ml | ks | 37 100 |
| Plenkové kalhotky natahovací |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti S | 1400 ml | ks | 560 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti M | 1600 ml | ks | 9 400 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti L | 1800 ml | ks | 16 000 |
| Natahovací plenkové kalhotky ve velikosti XL | 2000 ml | ks | 14 840 |
| Porodnické vložky |
| Porodnické vložky | - | ks | 145 600 |
| Savé podložky pod pacienty |
| Podložka 40 x 60 cm | 400 ml | ks | 2 040 |
| Podložka 60 x 60 cm | 700 ml | ks | 150 300 |
| Podložka 60 x 90 cm | 1000 ml | ks | 60 480 |
| Podložka se záložkami 60-90 x 180 cm | 1000 ml | ks | 18 720 |

Všechny inkontinenční pomůcky, vyrobené a uvedené na trh po 26. 5. 2021, jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výrobky musí splňovat zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Výrobky jsou označeny značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a musí být z hlediska právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče – účastník předloží doklad prohlášení o shodě. Na dokladu musí být uveden konkrétní REF kód výrobku nebo jiný unikátní kód výrobku, který musí být shodný s kódem na originálním balení výrobku.

ISO savost dle ISO 11948-1 – pro ověření požadované savosti je účastník povinen předložit oficiální certifikát ISO savosti, dokládající splnění požadovaného objemu tekutiny, který je výrobek schopen absorbovat. Certifikát musí být vystaven nezávislou testovací laboratoří a musí na něm být uveden konkrétní REF kód výrobku nebo jiný unikátní kód výrobku, který musí být shodný s kódem na originálním balení výrobku. Bez doložení tohoto certifikátu není minimální požadovaná savost prokázána a zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka z důvodu nesplnění požadavků na předmět plnění. Certifikát ISO savosti musí být předložen pro všechny nabízené výrobky, u kterých je savost požadována.

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Fixační kalhotky:

- elastické síťované kalhotky k bezpečné fixaci inkontinenčních vložek a vložných plen

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- z příjemného měkkého materiálu, který se nedrolí, neslepuje atd.

- dostatečně pružný materiál, který lze opakovaně použít – drží tvar při opětovné výměně vložky/vložné pleny

Vložné pleny:

- pleny pro použití s fixačními kalhotkami, pro dospělé

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobky musí být z prodyšného materiálu

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

Plenkové kalhotky zalepovací:

- zalepovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití na noc a den

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobky musí obsahovat minimálně 4 lepicí pásky na suchý zip pro opětovné nalepení a odlepení kdekoli na přední straně plenky

- výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent

- superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát

- výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu

- výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)

- barevné rozlišení výrobků

Natahovací plenkové kalhotky:

- natahovací plenkové kalhotky pro dospělé, k použití pro mobilní pacienty

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobky musí být z prodyšného materiálu – boční část kalhotek pouze z netkaného textilu, bez přítomnosti PE fólie

- vnitřek pleny se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit

- výrobek musí obsahovat ochranu proti protečení tekutiny mimo plenu (bariéry po okrajích)

- výrobek musí být v horní části z pružného materiálu, díky kterému se jednoduše navléká a přizpůsobí se tělu pacienta (např. elastické gumičky po stranách)

- výrobek lze po použití jednoduše sejmout z těla pacienta roztržením bočních švů

- výrobky musí obsahovat minimálně 2 absorpční vrstvy + superabsorbent

- superabsorbent musí být jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát

- výrobky musí obsahovat neutralizér zápachu

- výrobky musí obsahovat indikátor stavu pleny – vlhkosti (naplnění pleny)

- barevné rozlišení výrobků

Porodnické vložky:

- porodnické vložky pro ženy po porodu

- výrobky musí být dermatologicky testovány a schváleny pro prodej v ČR

- bez latexu (nealergické)

- neparfémované

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- výrobek musí být z vysoce prodyšného materiálu

- výrobek musí mít délku minimálně 25 cm

Savé podložky pod pacienty:

- podložka 40 x 60 cm – min. plocha savého jádra 34 x 52 cm

- podložka 60 x 60 cm – min. plocha savého jádra 52 x 52 cm

- podložka 60 x 90 cm – min. plocha savého jádra 52 x 78 cm

- podložka se záložkami pod matraci 60-90 x 180 cm – min. plocha savého jádra 52 x 78 cm

- vnitřek podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drolit, žmolkovat a trhat

- výrobek musí obsahovat ochranu proti zpětnému vzlínání tekutiny

- podložka zabrání prosaku tekutiny na lůžko (bariéry po okrajích)

- podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, není kluzká na lůžku