Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„III/36060 Trnava – opěrná zed´“

Historie projektu:

Opravovaný úsek opěrné zdi silnice III/36060 začíná v km 0,880 v intravilánu obce Trnava a končí v km 0,989. Opravovaná opěrná zeď navazuje na silniční obrubu, odvodnění vozovky v úseku opěrné zdi je zajištěno třemi dešťovými vpusťmi, které budou zachovány.

Při opravě se nepředpokládá změna šířkového ani výškového uspořádání komunikace vzhledem k nově vybudovanému chodníku obce v předcházejícíh letech.

Celková délka opravovaného úseku opěrné zdi je 109 m.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení monolitické římsy dle PD a položkového rozpočtu stavby.

Veřejný provoz

Zadavatel zajistí DIO, stavební realizace bude probíhat za omezení silničního provozu. Předpokládaný termín  realizace stavebních prací je 15.6.-31.7 2022.

Technické podmínky:

III/36060 Trnava – opěrná zed´

Oprava opěrné zdi dle projektové dokumentace bude probíhat za omezení provozu, které zajistí zadavatel. Stávající římsa opěrné zdi bude zadavatelem odbourána, včetně demontáže svodidla a betonové přídlažby. Římsa bude provedena dle PD, kterou ve stupni DSP, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala společnost VIPA project, s.r.o.. Římsa bude provedena z betonu C 30/37 XF3, do stávající opěrné zdi bude kotvena kotvami do hl. min. 100 mm. Na povrchu římsy bude provedena striáž s olemováním zahlazením ocelovým hladítkem, dilatace budou provedeny po jednotlivých polích délky cca 10 metrů. Povrch římsy bude opatřen nátěrem typu S4 pro zajištění odolnosti proti CHRL.

Po dokončení prací bude staveniště vyklizeno včetně uvedení všech dotčených ploch do původního stavu.