Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

# Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/12921 Poříčí - most ev.č. 12921-1

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce mostního objektu převádějícího silnici III/12921 provozní staničení km 0,312 poblíž obce Poříčí, okres Pelhřimov, kraj Vysočina přes bezejmenný potok – přítok Želivky.

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu mostu – zatékání do konstrukce mostu, rozpadající se kamenná křídla, trhliny v klenbě, vydrolené spárování zdiva, římsy na nosné konstrukci jsou rozpadlé, na ostatních místech degradované, nedostačující záchytný systém na mostě dojde k celkové rekonstrukci mostu. Nová konstrukce mostu nahrazuje a doplňuje stávající konstrukci mostu tak, aby byly uvedené nedostatky odstraněny. V rámci rekonstrukce mostu nebude upravována šířka komunikace v místě mostu. V místě mostu se pouze osadí zádržný systém v podobě ocelových svodidel s úrovní zadržení H1.

Popis stávajícího uspořádání mostu ev. č. III/12921

Nosnou konstrukci tvoří jednopolová půlkruhová klenba z lomového kamene tl. 0,55 m ve vrcholu a 0,7 m v patách.

délka přemostění	2,42 m

délka mostu	2,42 m

délka NK	2,42 m

šikmost mostu	kolmý

volná šířka mostu	proměnná, v místě křížení 4,25 m (nenormová šířka komunikace)

šířka mostu	13,90 m

výška mostu nad terénem	6,62 m nad dnem potoka (v ose komunikace)

stavební výška	3,88 m

Na pravé straně je ve vrcholu klenby ŽB monolit. Plomba nahrazující krajní pás klenby na šířku cca 1,0 m. Opěry jsou masivní kamenné s rovnoběžnými křídly. Římsy jsou vytvořeny na čelních zdech, na levé straně z plochých kamenů kladených na sebe, na pravé straně je pak monolitická betonová. Vozovka je živičná se střechovitým sklonem a nezpevněnými krajnicemi. Most je přesypaný. V místě mostu je stávající bezpečnostní zařízení v podobě betonových patníků s vodorovnou dvoumadlovou výplní z trubek. Podél obou opěr jsou v korytě provedené šikmé ochranné patky vymezující koryto. Most je ve špatném technickém stavu a dle mimořádné mostní prohlídky byl zařazen do stupně VI – Velmi špatný. V zájmu zachování bezpečnosti a plynulosti je dle MPM doporučeno bezodkladné provedení nezbytných úprav, které zvýší použitelnost mostu. Most překračuje bezejmenný potok, který je přítokem řeky Želivky. Jedná se o neupravené koryto. Podélný sklon toku v místě mostu je 3%.

Popis rozsahu rekonstrukce

Nová konstrukce mostu nahrazuje a doplňuje stávající konstrukci mostu. Část stávajícího mostu bude demolována (příslušenství, část poprsních zídek a křídel). Do mostního otvoru původního mostu bude vložena nová mostní konstrukce z vlnitého plechu průřezu eliptického tvaru se světlou výškou 2,96 m a světlou šířkou 2,42 m. Prostor mezi tímto novým tubusem a původními opěrami bude zalit speciální cementopopílkovou směsí. Zálivka bude provedena střídavě s rozdílem výšek maximálně do poloviny požadované výšky na jedné straně tubusu. Okolo tubusu na stranách stávajícího mostu se provede bednění a ve vrcholu klenby se osadí 4ks injektážních trubiček pro doinjektování cementovou směsí. Před stávající rovnoběžná kamenná křídla budou v líci předsazeny nové gabionové tížní zdi proměnné výšky 2,8-0,5 m nad terénem. Most i po úpravách převede Q100 s dostatečnou rezervou – viz podélný řez mostem.

Členění stavby

SO 002 Všeobecné konstrukce a práce

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Most ev. č. 12921 – 1

SO 201 Most ev. č. 12921-1

Založení a spodní stavba mostu

Nová konstrukce popsaná v předchozím odstavci bude založena plošně do lůžka ze štěrkopísku. Založení stávajícího mostu je pravděpodobně také plošné a štěrkopískové lůžko bude částečně ležet na základech stávajících opěr.

Stávající kamenná spodní stavba bude zesílena před jejím odhalením při výkopových pracech pro gabionová křídla.

Stávající kamenná spodní stavba bude v patě každého křídla zajištěna dvojicí trubkových injektovaných mikropilot Ø 89/10 mm z oceli S235 (celkem je navrženo 4 x 2 = 8 ks) délky 3m s délkou kořene 2m. Mikropiloty budou v hlavě opatřeny navařenou převázkou. Kořen mikropiloty bude s manžetovými etážemi po 0,5 m nebo s hadičkami umožňující opakovanou vysokotlakou injektáž. Mikropiloty budou vyvrtány šikmo s odklonem 40˚.

Vrty pro mikropiloty budou pažené ocelovými pažnicemi min. Ø 156 mm. V oblasti skalního podloží mohou být vrty nepažené. Pro zalití vrtů kotev i mikropilot a injektáž kořenů kotev, bude použita cementové injekční směsi. Pro injekční práce kotev budou použity cementové injekční směsi (c:v = 2,5:1).

Parametry cementových injekčních směsí:

objemová hmotnost …………………………. 	min. 1850 kg/m3

odstoj vody dle ČSN EN 12 715 …………… 	max. 3%

min. pevnost ( á 28 dní) ……………………..	min. 25MPa

spotřeba zálivky vrtu: ……………………….. 	20l/bm vrtu

Injektáž kořene kotev pomocí obturátoru v etážích po 0,5m: … 1. injektáž …. 25l/etáž (tlak 1,2MPa), …2. injektáž ….. 15l/etáž (tlak 1,9 MPa).

Pokud nebude dosažen požadovaný tlak po druhé injektáží (1,9MPa) musí se injektáž opakovat. V oblasti skalního podloží lze předpokládat výrazně meší spotřeby. Je však pravděpodobné, že při zastižení skalní pukliny je možné očekávat výrazné úniky směsi už při zalévání vrtů. Tato situace musí být řešena individuelně za účasti technologa zhotovitele a projektanta.

V horní části budou kamenná křídla sepnuty pomocí jednopramencových kotev s převázkou (celkem 4 x 2 = 8 ks). Pramence mají mezní pevnost 1770 MPa. Předpínací síla kotev je 120 kN.

Stávající kamenná křídla budou částečně odbourána a v líci nahrazeny novými gabionovými zdmi. Na vtoku a výtoku tubosideru jsou navrženy krátká gabionová křídla z drátokošů. Výplň bude z kamene.

Gabionová zeď je navržena se šikmým lícem 10:1, proměnné výšky 1,0-3,0 m délky 3,0-5,0 m. Založena bude na polštáři ze štěrkodrti fr. 0/32 tl. 0,3m. Rub gabionových zdí bude chráněn separační geotextílií proti vyplavování výplně (300 g/m2). Tvar gabionů je patrný z výkresové dokumentace.

Gabionové koše budou z dvouzávitových splétaných sítí, z žárově pozinkovaných ocelových drátů o velikosti ok 100x100mm, propojených spirálami a zajištěné distančními sponami.

Kameny budou do košů rovnané ručně. Pro výplň budou použity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, nebobtnají a nejsou křehké. Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností a nízkou pórovitostí. Rozměry horninových úlomků musí být větší, než je průměr oka v pletivu (síti), aby nedocházelo k vypadávání kamene. Nejvhodnější jsou úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2 násobku průměru oka. Maximální velikost kamene je 2,5 násobek šířky oka v mm. Větší kameny než 2,5 násobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle a jejich celkový objem nesmí překročit 5 % objemu gabionu. Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity v množství nepřesahujícím 10 % celkového objemu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionů (mimo líc). Pro účely opěrné konstrukce je nutné použít kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy.

Rub a horní povrch gabionů v oblasti zásypu je chráněn proti zanesení netkanou filtrační geotextilií s parametry dle TP 97, kap. 5.2.

Zhotovitel gabionových konstrukcí musí dodat kameny doložené zkouškami o vhodnosti použití do gabionových konstrukcí dle TKP 30.

Vybavení mostu

Most je přesypaný: podél vozovky jsou umístěna svodidla s úrovní zadržení H1. Při provádění svodidel je nutné vytyčit přesnou polohu sítí, aby nedošlo k jejich poškození.

Pro PKO silničních svodidel platí níže uvedené požadavky. Svodidlo bude vybavené odrazkami ve svodnici. Povrchová ochrana svodidel se provede dle TKP PK, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu I II A nebo I II B , tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. Na částech svodidla, které se nenatírají (svodnice), se provede ochranný povlak typu III E, tj. žárové zinkování ponorem. U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP PK, kap. 19A. Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5 dle ČSN EN ISO 3506).

Nad tubosiderem a na gabionech bude umístěno ocelové zábradlí výšky 1,1 m – dle VL507.04

Letopočet dokončení stavby se vyznačí buď vlysem do betonu nebo dodatečně kovovou nekorodující cedulí ve zpevnění límce tubosideru v počtu 1 ks.

Úprava pod mostem a v okolí

Koryto potoka bude před a za mostem plynule napojeno na nový mostní objekt. Dno potoka před a za mostem bude vyčištěno a urovnáno.

Čelo tubosideru bude zpevněno lomovým kamenem do betonu v rozsahu viz výkresová dokumentace.

Prostor koryta pod mostem včetně nátoku na délce 2m bude zpevněn kamennou rovnaninou o hmotnosti min. 50 kg s proštěrkováním a vytvořením bermy.

Výtok za tímto zpevněním bude proveden kamennou rovnaninou s kameny o váze min. 200 kg s proštěrkováním a urovnaným povrchem na délce 5 m.

Terén se upraví tak, aby byl zachován stávající stav. Svahy okolo mostu budou ohumusovány a zatravněny pomocí zatravňovacích rohoží. Pracovní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Silnice III. třídy nenormové šířky cca 3,2 m bude po dokončení prací na mostě povrchově opravena. Budou pročištěny krajnice, provedeny nové nezpevněné krajnice a osazena silniční svodidla v minimální délce v rozsahu viz. výkresová dokumentace.

Silniční uzavírka

Vzhledem ke skutečnosti, že silnice III/12921 je jediným možným příjezdem do obce Poříčí a obtížné montáži provizorního mostu, bude provoz na mostě po celou dobu rekonstrukce mostu zachován, bude řízen dočasným dopravním značením (SO 182) a do komunikace se bude zasahovat pouze po dokončení prací na mostě. Chodci pro překročení potoka budou během stavby také využívat stávající silnici.

Zadávací podklady

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby akce III/12921 Poříčí - most ev.č. 12921-1 vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno v 05/2019.

| Doba plnění | 3 měsíce |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: Zahájení realizace stavby – předání staveniště | po účinnosti smlouvy, předpoklad červenec 2019 |
| Uvedení celé stavby do předčasného užívání | do 31. 10. 2019 |
| Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části (vyjma zpracování geometrického plánu) | do 30. 11. 2019 |
| Záruční lhůta na dílo | 60 měsíců Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů 120 měsíců Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů 120 měsíců |
| Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů 120 měsíců | 120 měsíců |
| Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých | 3.000.000,- Kč |