1.1 Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění jsou stavební práce, oprava a pokládka nového povrchu venkovního sportovního hřiště pro potřeby školy.

Popis nového sportovního povrchu:

Na základě posouzení herního komfortu, nároků na údržbu a vlastní životnosti byl pro toto sportoviště zvolen jako optimální povrch vpichovaný polypropylénový venkovní smyčkový koberec.

Vpichovaný kobercový povrch zajistí komfort sportovce, nevyžaduje provozní údržbu a má delší životnost než jiné umělé trávníky.

Koberec je tvořen vysokou hustotou smyček slisováním. Smyčky jsou slepeny speciálním lepidlem, které vytváří nosnou výztužnou vrstvu. Povrch se zasypává minimálním množstvím zásypového materiálu. Pohyb sportovce se odehrává na povrchu smyček, což je pro organismus šetrnější. Povrch celoplošně vodopropustný.

Umělý, vysoce kvalitní, polypropylénový koberec. Dle ITF je klasifikován jako ITF-3 tzn. středně rychlý. Má vynikající stabilní herní vlastnosti a zajišťuje maximální pohodu, měkký nášlap a šetrnost pro kloubní aparát sportovců. Víceúčelové využití, jako např. házenou, kopanou, volejbal, nohejbal apod. Celková tloušťka povrchu je 12mm a zasypává se křemičitým pískem v malém množství 5 - 7 kg/m². Vyjma běžného čištění od napadaných nečistot nevyžaduje žádnou provozní údržbu – tedy žádné provozní náklady.

Celoplošná vodopropustnost povrchu zabezpečí rychlý odvod vody. Povrch je univerzální, použitelný na venkovních hřištích a lze užívat celoročně. Vysoká mechanická odolnost a životnost – i po letech používání je požadavek na nezměněné herní vlastnosti.

POŽADAVKY NA VPICHOVANÝ UMĚLÝ KOBEREC:

- Vysoká hustota polypropylénových smyček a nižší množství zásypu.

- Výztužná vrstva zajišťuje kompaktnost, koberec se nevlní a neshrnuje.

- Vyšší pevnost spojů.

- Jednoduchá instalace na pevné vodopropustné podloží.

- Vysoká odolnost vůči mechanické zátěži a opotřebení, odolnost vůči klimatickým podmínkám.

- Rychlé vsakování vody po dešti, povrch nezadržuje vodu.

- Kvalitní herní parametry, vhodné do každého počasí, celoroční provoz.

- Dlouhá životnost.

- Neměnné herní vlastnosti povrchu po celou dobu životnosti.

- Maximálně šetrný povrch pro pohybový aparát uživatelů.

- Velmi nízké provozní nároky na údržbu.

- Snadné čištění od nečistot, napadaného listí či jehličí.

- Při mechanickém poškození snadná oprava.

POUŽITÍ:

- Tenis, fotbal, nohejbal, volejbal, basketbal, vybíjená, korfbal, pozemní hokej apod.

- Venkovní sportoviště pro výkonnostní i rekreační sport žáků školy.

Nabízený výrobek:

| ZÁKLADNÍ ÚDAJE |
| --- |
| Značka, výrobce |  |
| Typ, označení (model a vysvětlení zkratek v označení modelu) |  |

Nabízený nový sportovní povrch musí splňovat tyto požadavky:

| Pol. č. | Požadavek | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované technické parametry |  |
| 1. | Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý. | ANO / NE |
| 2. | Splňuje požadavky ČSN EN 15330 Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy pro tenis a multifunkční povrchy. | ANO / NE |
| 3. | Celková tloušťka povrchu 12mm |  |
| 4. | Hmotnost koberce 1,5kg/m² |  |
| 5. | Vlastní hmotnost smyček 1,15kg/m² |  |
| 6. | Množství zásypu křemičitým pískem 5 – 7 kg/m² |  |
| 7. | Z důvodu co nejmenšího množství spojů je navržen a požadován povrch dodávaný v minimální šířce pásů 4m. |  |
|  | Vybrané technické parametry: ČSN EN 12235 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče. |  |
| 8. | Odraz fotbalového míče sucho 81% - mokro 83% | ANO / NE |
| 9. | Odraz hokejového míče sucho 72% - mokro 75% | ANO / NE |
|  | Vybrané technické parametry: ČSN EN 15330-1 - Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání |  |
| 10. | Tlumení nárazu sucho 35% - mokro 32% | ANO / NE |
|  | Certifikace |  |
| 11. | Vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis ITF-3 tzn. středně rychlý. | ANO / NE |
|  | Záruční podmínky |  |
| 12. | Požadovaná záruční lhůta na provedené stavební práce min. 24 měsíců |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní požadované základní údaje o předmětu plnění a u každé jednotlivé položky požadavků na předmět plnění údaje ve sloupci „Splnění požadavku“. V případě, že tak dodavatel neučiní, nebo nesplní některý z požadavků zadavatele, může být z výběrového řízení vyřazen.

U položek, u kterých je v poli sloupce „Splnění požadavku“ uvedeno „ANO / NE“, dodavatel zvolí jednu z obou hodnot dle skutečnosti; u položek, u kterých je pole prázdné, dodavatel uvede konkrétní hodnotu, jak požadavek / požadavky v dané položce splňuje.

Před tiskem dodavatel tyto pokyny vymaže.