Příloha č.1 – skladby konstrukcí

a1) Zpevněné asfaltové plochy

| Objekt SO-01 – zpevněné plochy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| asfaltový beton střednězrnný | ACO 11 tl.40 mm |  |  |
| spojovací postřik emulzní | PS, EK (C 50 B5) 0,2kg/m2 |  |  |
| obalované kamenivo hrubozrnné | ACP 16+ (A 50/70) tl. 70mm |  |  |
| spojovací postřik emulzní | PS, EK (C 50 B5) 0,45kg/m2 |  |  |
| postřik infiltrační emulzní | PI, EK (C 50 B5) 1,0kg/m2 |  |  |
| mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32 Gc | min. 200 mm |  |  |
| štěrkodrť ŠDB 0/32 Ge | min. 150mm |  |  |
| hutněná štěrkodrť 0/63mm | min. 200 mm |  |  |
| hutněná štěrkodrť 0/63mm | min. 200 mm |  |  |
| zhutněná pláň Edef,2 > 45MPa |  |  |  |
| Celkem | 375,0 m2 |  | ~860 mm |

a2) Oprava základových konstrukcí stávající skladové haly – 50,0m2

- - nopová fólie tl.20mm ukončená nad upraveným, stávajícím terénem systémovou krycí lištou, určenou pro novpoé fólie

- - bitumenové lepidlo („hydroizolace – weber.tec 915“) - vytáhnout do výšky min. 300mm nad upravený, původní terén (silnostěnná asfaltová stěrka modifikovaná přídavkem plastů)

- - stávající základové konstrukce očištěné od stávajících nečistot, vyspravené, apod. v rozsahu 80%

a3) Hydroizolační souvrství na svislých stěnách pod úrovní terénu – 315,0m2

- - obvodové zdivo (prefa betonové bloky) tl.600mm

- - netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 (±20) μm.

- nevyztužená fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizace povlakových hydroizolací podzemních konstrukcí a částí staveb

- PVC-P fólie bude v ploše soklu ukotvena (přivařena) k průběžným poplastovaným plechům výšky 50mm ukotvené do svislých zděných konstrukcí á max. 1,0m (pouze krátkodobé kotvení v rámci zpětného zasypání zeminou)

- - netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m-2. Materiálové složení 100 % polypropylen. Pevnost v tahu v podélném směru 20 (-2; +0) kN.m-1, v příčném směru 11,5 (-1; +0) kN.m-1. Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 115 (±25) %. Velikost otvorů 95 (±20) μm.

- profilovaná (nopová) fólie s nakašírovanou filtrační geotextílií

- výška nopů 7mm (pevnost v tlaku 240kN/m2; plošná hmotnost 400g/m2)

- fólie bude ve vrchní části (min. 150mm nad úrovní upraveného terénu) ukončena systémovou ukončovací a odvětrávací lištou pro pevné uchycení nopové fólie

- obsyp u stěny bude proveden původní vytěženou zeminou zbavenou hrubých kamenů, nečistot, apod. (nesmí dojít k protržení hydroizolační fólie)