Most 35115 - 1

Most v obci Sokolí přes potok

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 35115 - 1 (Most v obci Sokolí přes potok)

Okres:	Třebíč

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	28.2.2015

Poznámka:	Návodní strana vpravo.

Počasí v době provádění prohlídky: polojasno.

Teplota vzduchu: 6 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	35115	Staničení km: 0,745	Ev. č. mostu:	35115 - 1

Název objektu:	Most v obci Sokolí přes potok

Staničení ve směru:	Od silnice III/35114 do Sokolí.	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný z návodní strany, otvor je nízký s hustými pavučinami, vcelku odporná záležitost se splašky.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry jsou vyzděny z hrubého lomového kamene. Křídla vlevo na povodní straně jsou nepřístupná, protže otvor pokračuje k řece. Místo návodních křídel jsou zde postaveny tarasy na sucho. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je betonová deska s tuhou výztuží. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná. Izolace je zčásti funkční, ale celkově jsou podhled a konstrukce nepřehledné z hlediska zatékání a životnosti. Římsa je jen vpravo, vlevo byla odbourána a okraj nosné desky zasypán s pokračováním otvoru. Vlevo zřízen chodník, zakončený zídkou na přesypávce mostu. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Vpravo nad vtokem je ocelové zábradlí se svislou výplní. Most je označen evidenčním číslem jen ve směru staničení - silnice III/35115 v Sokolí končí. V jednom směru jsou osazeny značky B13 (12 tun), B14 (9 tun) a E13 (32 tun). Nad mostem vlevo je uliční vpusť, vpravo podél vozovky je skluz dovedený nad opěru 1. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Ve vozovce lze předpokládat kabelové vedení. V opěrách jsou kanalizační vyústění (splašků). |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Do mostního otvoru je vstup možný z návodní strany. Dno je zpevněné lomovým kamenem. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Kamenné opěry se na návodní straně rozpadají a jsou podemílány postupně. Zídka nad vyústěním splaškové kanalizace se rozpadá, navíc je nad ní ukončen povrchový žlab. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je nejasná, není známa tloušťka ani výztuž. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka na mostě je poškozená se síťovými trhlinami a s naříznutými spárami. Římsa vpravo má zdegradovaný odmrzlý a odplavený beton. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolaci nosná konstrukce má. Při okraji nosné konstrukce na vtoku vpravo zatéká. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Uliční vpusť těsně nad mostem je funkční. Ukončení žlabu nad kamenným tarasem je zcela nevhodné, taras to odplaví. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí je funkční, pod nátěrem již ocel koroduje. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Vyústění splaškových kanalizací se musí změnit - nenosný stav. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

2.odstranění nutno do 5 let

-	Projednat s městem, a kanalizaci z mostu vymístit. Most nahradit propustkem. Most v tomto stavu nemá smysl dále udržovat.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :29.6.2015

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány s inspektorem mostů p. Petrem Dokulilem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Vn =	12 t

Nosná konstrukce

Vr = 	32 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	78 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	II - Podmíněně použitelné	Maximální nápravový tlak = 9,0 t

| Beze změn podle mostního listu. | Beze změn podle mostního listu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled proti směru staničení. |
|  | Návodní strana mostu vpravo. |
|  | Povodní strana mostu vlevo je zakrytá a je na přesypávce postavená zídka - není to tedy římsa. |
|  | Silniční vpusť je zaústěna do mostního otvoru. |
|  | Obdélníkový mostní otvor vede dolů přes náves až k řece Jihlavě. Světlý beton podhledu je nosná kosntrukce pod silnicí. |
|  | Opěra 1 vpravo na vtoku, v patě tečou jen splašky, což je odporná záležitost. Splašky patří do kanalizačního potrubí. |
|  | Opěra 2 proti toku. |
|  | Místo křídlem je opěra 1 vpravo ukončena tarasem na sucho a nad tarasem končí skluz. |
|  | Detail z pčředchozí fotky s vytékajícími splašky. |
|  | Prohnutá betonová deska s tuhou výztuží (????). Povrch podhledu je v silně agresívním prostředí, a tak mění barvu, jsou na něm zelené řasy atd. |
|  | Nosná konstrukce pod silnicí. |
|  | Beton podhledu. |
|  | Pokračování mostního otvoru dál k řece Jihlavě. |
|  | Žlab je zakončen nad suchou zídkou. |
|  | Římsa vpravo a stav zábradlí. |
|  | Vozovka vpravo na mostě. |
|  | Mostní otvor s kanalizacemi. |
|  | Detail kanalizací pod mostem ukazuje neúnosný stav. |
|  | Pokračování nosné konstrukce níže k řece - kvalita betonů je velmi výrazně horší. A patří městu. |