Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

(II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805)

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba : „II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805“

Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 112 v průtahu obcí Červená Řečice od křižovatky s místní komunikací MK 10c po křižovatku s MK 1c1 na náměstí ve směru na Pelhřimov. Cílem navržených úprav je úplná resp. částečná výměna konstrukce vozovky v místě opakované tvorby poruch krytu a deformací vozovky a propojení na již opravené úseky. Doplněním silničních obrub dojde k optickému zúžení vozovky a lze předpokládat snížení rychlosti projíždějících vozidel. Úpravou příčného uspořádání vozovky se sleduje zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení odtokových poměrů. Vozovka je navržena šířky 6,5 m v přímé. Dle možnosti jsou navrženy odrazné proužky podél zástavby. Úpravy křižovatek s místními komunikacemi by měly vést k jednoznačnému pohybu vozidel a tím k zpřehlednění dopravních situací. Dobudování chodníků v těchto křižovatkách povede k větší bezpečnosti pohybu chodců.

Stavba je členěna z provozních důvodů na tři etapy:

- kompletní oprava – SO 101, SO 103, SO 301 a SO 401 – vyloučený provoz

- povrchová úprava – SO 102 – bude prováděna po polovinách

- místní komunikace a chodníky – SO 104 – bude prováděno při zúžení vozovky a omezení provozu

Upřesněné provozní staničení projektovaného úseku dle pasportu zadavatele je od km 52,505 do km 52,821. Celková délka všech navrženách oprav je 316 m.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

- SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady

- SO 002 – Vedlejší a ostatní náklady

- SO 101 – Úsek opravy vozovky (KSO 822 23 73)

- SO 102 – Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

- SO 103 – Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

- SO 104 – Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

- SO 180 - DIO

- SO 301 – Zaústění okapových svodů

- SO 401 – Úprava silových kabelů NN

SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Vytyčení části stavby, geodetické zaměření skutečného provedení části stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě, práce v souvislosti s uzavírkou silnic, zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, zřízení ochrany inženýrských sítí a zajištění BOZP na staveništi.

SO 002 – Vedlejší a ostatní náklady (Město Červená Řečice)

Vytyčení části stavby, geodetické zaměření skutečného provedení části stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě, práce v souvislosti s uzavírkou silnic, zkoušení materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, zřízení ochrany inženýrských sítí a zajištění BOZP na staveništi.

SO 101 – Úsek opravy vozovky (KSÚSV - KSO 822 23 73)

Jedná se dle soupisu o tyto práce: frézování zpevněných ploch (tl. do 60 mm), odstranění krytu vozovky (tl. do 80 mm), odstranění podkladu vozovky (tl. do 250 mm), odkop pro spodní stavbu vozovky, hloubení rýh, šachet a následný zásyp pro přípojky a uliční vpustě, úprava pláně včetně hutnění, trativody, drenážní vrstvy z geotextilie na parapláni, betonové lože a lože z kameniva pro uliční vpusti a potrubí přípojek.

Pro novou konstrukci vozovky bude použita tato skladba vrstev (shora):

● ACO 11 S                                tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1 z modifikovaného pojiva

●  Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, 
    PS EP, (0,20 kg/m2) ČSN EN 736129

● ACL 16 S                                tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1 z modifikovaného pojiva

●  Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, 
    PS EP, (0,20 kg/m2) ČSN EN 736129

● ACP 22+                                  tl. 90 mm, ČSN EN 13108-1

● Postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI EP, (0,50 kg/m2), ČSN EN 736129

● Štěrkodrť ŠDA 0/63 mm min.  tl. 250 mm, ČSN 736126-1
                              celkem min.  tl. 440 mm

Dále bude provedeno zalití spar, nové drenážní šachty, potrubí, nové uliční vpusti včetně výškové úpravy, instalace nových SDZ a VDZ.

SO 102 – Úsek výměny AB vozovky (KSÚSV - KSO 822 23 73)

Jedná se dle soupisu o tyto práce: odhumusování, odstranění krytu zpevněných ploch (tl. do 115 mm), odstranění podkladu zpevněných ploch (tl. do 250 mm), hloubení rýh, šachet a následný zásyp pro přípojky a uliční vpustě, úprava pláně včetně hutnění, betonové lože a lože z kameniva pro uliční vpusti a potrubí přípojek.

Pro novou konstrukci vozovky bude použita tato skladba vrstev (shora):

● ACO 11 S tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1 z modifikovaného pojiva

●  Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, 
    PS EP, (0,20 kg/m2) ČSN EN 736129

● ACL 16 S tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1 z modifikovaného pojiva

●  Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, 
    PS EP, (0,20 kg/m2) ČSN EN 736129

● ACL 16 S, ČSN EN 13108-1 z modifikovaného pojiva, vyrovnání

● Postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI EP, (0,50 kg/m2), ČSN EN 736129

● Odfrézování povrchu stávající vozovky (frézování se provede v tloušťce 100 mm od původního povrchu vozovky)

Dále bude provedeno zalití spar, plastové potrubí přípojek, nové uliční vpusti včetně výškové úpravy, zřízení VDZ.

SO 103 – Odrazné proužky vozovky (KSÚSV - KSO 822 23 33)

Jedná se dle soupisu o tyto práce: Zrušení stávajících uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, odstranění obrubníků a podkladu zpevněných ploch, frézování zpevněných ploch, výkopy rýh pro přípojky uličních vpustí a šachty, zasypání a obsyp potrubí včetně zhutnění.

Pro konstrukci odrazného proužku bude použito: ŠD tl. do 200 mm (u vjezdů), ŠD tl. do 250 mm (u silnice), spojovací postřik z modifikované emulze (0,50 kg/m2), ACO 11 S t. 40 mm, ACL 16 S tl. 60 mm, ACP 22 S tl. 90 mm, kryty z betonových dlaždic se zámkem tl. 60 mm (šedé a v barvě).

Dále budou osazeny záhonové betonové obruby šířky 80 mm a silniční/chodníkové betonové obruby šířky 150 mm.

SO 104 – Chodníky a místní komunikace (Město Č. Řečice - KSO 822 27 73)

Jedná se dle soupisu o tyto práce: odhumusování, odstranění krytu zpevněných ploch (tl. do 115 mm), odstranění podkladu zpevněných ploch (tl. do 250 mm), hloubení rýh, šachet a následný zásyp pro přípojky a uliční vpustě, úprava pláně včetně hutnění, betonové lože a lože z kameniva pro uliční vpusti a potrubí přípojek.

Pro novou konstrukci vozovky místních komunikací bude použita tato skladba vrstev (shora):
● ACO 11 S tl. 50 mm, ČSN EN 13108-1

●  Postřik spojovací z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, 
    PS EP, (0,20 kg/m2) ČSN EN 736129
●  ACL 11 S, ČSN EN 13108-1, pro vyrovnání

● Postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI EP, (0,50 kg/m2), ČSN EN 736129

● Odfrézování povrchu stávající vozovky (frézování se provede v tloušťce 50 mm od původního povrchu vozovky)

Pro novou konstrukci chodníků bude použita tato skladba vrstev (shora):
● Dlažba z vibrolisovaného betonu, DL, I,    tl. 60 mm, ČSN 736131-1

● Lože z kameniva drceného 4-8 mm L,       tl. 40 mm

● Štěrkodrť ŠDA 0/32,                         min.   tl. 200 mm, ČSN 736126-1

celkem min.   tl. 300 mm

V místech signálních a varovných pásů se použijí speciální dlažební prvky s výstupky „dlažba pro nevidomé“.

SO 180 – DIO (KSÚSV)

Stavba je členěna na tři etapy výstavby:

- kompletní oprava – SO 101, SO 103, SO 301 a SO 401 – vyloučený provoz

- povrchová úprava – SO 102 – bude prováděna po polovinách

- místní komunikace a chodníky – SO 104 – bude prováděno při zúžení vozovky

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro druhý úsek (SO 101).

- objízdná trasa pro tranzitní dopravu je pro oba směry navržena po silnici II/129 a I/34 přes Humpolec.

- objízdná trasa pro místní dopravu (pod 3,5 t a autobusy) je vyznačena pro každý směr zvlášť – ulice jsou ale zachovány obousměrné. Od Vlašimi uhýbá objízdná trasa vpravo MK 12c, z ní pak vpravo na MK a po ní zpět na silnici II/112. Od Pelhřimova uhýbá objízdná trasa na náměstí vpravo MK 1b, z ní se sjíždí vlevo na MK 4c po níž vede zpět na silnici II/112. Na objízdné trase je omezena tonáž. Po dobu výstavby bude doplněna DZ E13 umožňující průjezd dopravě obsluhy a autobusových linek.

Na konci úplné uzavírky budou osazeny příčné zábrany (DZ Z2) s výstražným trojsvětlem tak, aby byl umožněn vjezd všem vozidlům stavby, IZS a případně i zásobování.

V prostoru uzavírky se nachází autobusová zastávka, která bude dočasně přemístěna před uzavírku v prostoru náměstí.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS.

SO 301 – Zaústění okapových svodů (Město Červená Řečice)

Přípojky dešťových svodů budou provedeny z trub KG PP SN8 dle ČSN EN 13476 s hrdlem o průměru DN 100.

SO 401 – Úprava silových kabelů NN (KSÚSV)

Předpokládá se úprava polohy kabelů zahloubením, případně stranové přeložení do ochranného proužku v délce 51 m.

Zadávací podklady

Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS; soupis prací v programu ASPE, projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 10/2016.

Předpokládaná doba plnění					100 kalendářních dní

Předpokládaný termín zahájení prací 				Květen 2017

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	6.000.000,- Kč