Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/112 Telč – Želetava – 1. etapa“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

II/112 Telč – Želetava – 1. etapa

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/112 - 1. úsek od Telče, km 96,483 (tabule konec Telče) – po km 99,130 (tabule začátek obce Zvolenovice) v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci vozovky a jejím zesílením nebo výměnou konstrukce vozovky, v úpravě systému odvodnění silnice včetně stavební úpravy stávajícího propustků, v opravě mostu ev.č. 112-066, doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a prověření bezpečnostního zařízení.

Technické podmínky

Základní objektová skladba dle průvodní zprávy je navržena takto:

SO 101	Komunikace	1. úsek

2. úsek – již realizováno

SO 102	Dopravní opatření po dobu výstavby

SO 103	Komunikace Zvolenovice – již realizováno

SO 104	Objízdné trasy – MK

SO 201	Oprava mostu ev. č. 112-066

Realizace stavby byla rozdělena do dvou etap, přičemž 2. úsek již byl realizován, předmětem této zakázky je 1. úsek. Z tohoto důvodu byl soupis prací upraven pouze pro tento úsek. Pro přehlednost byla v upraveném soupisu prací přepracována objektová skladba. Objektová skladba dle upraveného soupisu prací je navržena takto:

SO 001	Všeobecné položky

SO 101.1	Komunikace	(1. úsek)

SO 102.1	Dopravní opatření po dobu výstavby – 1. úsek

SO 104	Objízdné trasy – MK

SO 201	Oprava mostu ev. č. 112-066

Požadavky dle průvodní zprávy:

SO 101 Komunikace

Objekt řeší rekonstrukci krytu silnice II/112 v úseku mezi Telčí a Novou Říší v km 96,483 (tabule konec Telče) – 104,458 (tabule konec Nová Říše) pasportu silnice v extravilánu, vždy v úsecích mezi místními tabulemi obce. Trasa je rozdělena na dva úseky:

- Úsek – Telč – Zvolenovice			2 647 m

z.ú. 0,000 (96,483 pasp.) – k.ú. 2,647 (99,130 pasp.)

- Úsek – Zvolenovice – Nová Říše		4 504 m – již realizováno

z.ú. 0,000 (99,947 pasp.) – k.ú. 4,504 (104,458 pasp.)

Konstrukce vozovky 1. úseku (v km 0,000 -1,420 a 1,820 – 2,647) je navržena v tomto složení (typ konstrukce vozovky A)

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy (50/70) ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik emulzní z kationakt. asf. PSE KAE ČSN 736129

emulze - 0,25 kg/m2

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy (50/70) ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1

- infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze PI KAE ČSN 736129 0,4 kg/m2

- recyklovaná směs za studena 0/63 CA RS 250 mm TP 208 (2009) (Edef,2=110MPa)

- infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze PI KAE ČSN 736129 0,4 kg/m2

- štěrkodrť – stávající konstrukce ŠD ø 200 mm (Edef,2=60MPa)

- odfrézování prům. 30 mm

Konstrukce vozovky 1. úseku (v km 1,420 – 1,820 stavby) je navržena v tomto složení (typ konstrukce vozovky B)

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy (50/70) ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik emulzní z kationakt. asf. PSE KAE ČSN 736129

emulze - 0,25 kg/m2

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy (50/70) ACP 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik emulzní z kationakt. asf. PSE KAE ČSN 736129

emulze - 0,25 kg/m2

- stávající konstrukce podkladních vrstev min. 180 mm (Edef,2=90MPa)

- štěrkodrť – stávající konstrukce ŠD ø 170 mm

- odfrézování 100 mm

Odvodnění

V rámci tohoto objektu bude provedeno zkapacitnění silničních příkopů jejich pročištěním tak, aby nedocházelo k zatékání do konstrukce vozovky. V rámci této akce bude provedena oprava výtoku propustku DN 400.

SO 102 Dopravní opatření po dobu výstavby

Rekonstruovaná silnice II/112 bude vždy v prostoru rekonstruovaného úseku uzavřena pro veřejný provoz. Při realizaci 1. úseku bude objízdná trasa vedena obousměrně z Telče po silnici I/23 přes Olšany do Staré Říše a zpět na trasu silnice II/112 po silnici II/407 do Nové Říše. Délka uzavřeného úseku je 2,647 km, délka objízdné trasy 16,0 km.

Autobusová doprava bude řešena s Krajským úřadem odborem dopravní obslužnosti, provozovatelem linkové autobusové dopravy a s obcemi před zahájením stavby. Stejně tak bude před zahájením stavby řešeno dočasné přemístění zastávek v rámci objízdných tras linkových autobusů. Zajištění přechodné úpravy provozu a vydání rozhodnutí o uzavírce je plně v kompetenci zhotovitele.

SO 103 Komunikace Zvolenovice – již realizováno

SO 104 Objízdné trasy – MK

Objekt řeší úpravu místní komunikace Radkov - Zvolenovice po skončení objízdných tras autobusových linek při realizaci 1. úseku stavby (Telč - Zvolenovice).

Po ukončení objížděk autobusových linek bude provedena prohlídka této komunikace. Budou stanoveny plochy výtluků a kaveren, které budou upraveny.

Vlastní úprava těchto ploch bude provedena v úpravě:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy (50/70) ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik emulzní z kationakt. asf. PSE KAE ČSN 736129

- emulze - 0,25 kg/m2

Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

SO 201	Oprava mostu ev. Č. 112-066

Jedná se o stávající most, který je v mostní evidenci veden pod čísly 112-066. Most byl postaven v roce cca 1989 a slouží pro převedení silnice II/112 (Benešov – Želetava) přes Moravskou Dyji u obce Dyjice.

Předmětem opravy mostu bude nahrazení stávajícího bezpečnostního zařízení za nové, sanace říms, odbourání a zhotovení nových říms v oblasti mostních závěrů, odbourání svršku v oblasti mostních závěrů a výměna stávajících mostních závěrů. Dále sanace povrchu stávající přechodové desky (pro nadbetonování a pokládku izolace), znovuzhotovení izolace v oblasti mostních závěrů a sanace a reprofilace povrchů líců opěr a podhledu NK. Na křídlech mostu dojde k odstranění stávajících říms a zhotovení říms nových. Dilatační spára mezi křídlem a NK bude vyplněna pěnou, z líce se provede těsnění tmelem. Dále budou zhotoveny přechodové desky říms.

Skladba vozovkových vrstev:

ABS/ACO 11 + ......................................................................................................... 40 mm

modifikovaný asfalt gradace 65 na spojovací postřik

ABS/ACP 16 + ......................................................................................................... 60 mm

modifikovaný asfalt gradace 45 na spojovací postřik

ABS/ACP 11 + ......................................................................................................... 45 mm

modifikovaný asfalt gradace 45 na spojovací postřik

Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS vypracovala firma HBH Projekt spol. s.r.o., pobočka Olomouc, Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, zpracování dokončeno 2015.

Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018

Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od

(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání

Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od

plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání

Záruční lhůta na dílo							60 měsíců

Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši					28 000 000 Kč