Most 351 - 026

Most  ve městě Třebíč přes ČD

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 351 - 026 (Most  ve městě Třebíč přes ČD)

Okres:	Třebíč

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	17.10.2015

Poznámka:	Most převádí silnici přes trať Brno - Jihlava a přes místní komunikaci.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno

Teplota vzduchu: 18 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	351	Staničení km: 64,633	Ev. č. mostu:	351 - 026

Název objektu:	Most  ve městě Třebíč přes ČD

Staničení ve směru:	Třebíč - Dukovany	Způsob zpřístupnění: Most je přístupný z místní komunikace - z terénu vedle železniční trati.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most o dvou polích je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba má krajní opěry velmi masivní, vyskládané z prefabrikátů. Křídla jsou dilatovaná, vysoká, rovnoběžná a přecházejí do půdorysných oblouků podle tvaru křižovatky před mostem. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je vyskládána z dodatečně předpjatých prefabrikovaných nosníků KA - 73. Ložiska jsou elastomerová, vyztužená. Závěry na mostě jsou povrchové, ocelové GHH nad krajními opěrami. Nad středním pilířem dilatace není. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná. Izolace je celoplošná na nosné konstrukci se zakončením okapničkami. I přesto pod římsami se dostává do konstrukce voda.Římsy jsou monolitické s lícními prefabrikáty. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je ocelové zábradlí se svislou výplní. Ve vozovce jsou osazeny odvodňovače. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě jsou vedeny kabely v římsách, v nichž jsou kontrolní šachty. Na mostě jsou umístěny stožáry VO. Ve vozovce jsou umístěna čidla pro sčítání vozidel. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem je vedena železniční trať a místní komunikace. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba je potečená velmi silně. Voda prosakuje do nosné konstrukce a skapává níže ze spár mezi nosníky. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce má porušenou izolaci v linii obou říms a v obou polích. Silně do konstrukce zatéká a voda stéká níže na spodní stavbu. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Ložiska jsou opotřebovaná - po prohlídce ložisek na opěře 3. Dilatační závěry nejsou vodotěsné. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je funkční. Římsy mají narušený beton. Do kontrolních šachet chrániček zatéká. a poklopy jsou zkorodované. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolační systém je nefunkční a vyžaduje jednoznačně výměnu. Příčinou zatékání jsou chráničky v chodníku a ukončení izolace podél říms. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače jsou zkorodované voda teče kolem odpadního potrubí. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Je třeba kontrolovat římsy kvůli pádu kusů betonu na místní komunikaci.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Připravit projektovou dokumentaci na výměnu hydroizolace a mostního svršku. Realizovat stavbu co nejdříve.

-	Při výměně hydroizolace bude nosná konstrukce přizvednuta a ložiska budou vyměněna.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :13.10.2015

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány s inspektorem mostů p. Petrem Dokulilem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	19 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	117 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 15,0 t

| Beze změn. | Zatížitelnosti jsem převzal z mostního listu a nápravový tlak jsem zvýšil na 0,75 násobek normální zatížitelnosti. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Celkový pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Celkový pohled na most proti směru staničení. |
|  | Nájezdová rampa od města ve směru staničení silnice II/351 - po odbočení ze silnice I/23. |
|  | Svislé dopravní značení na mostě |
|  | 1. pole mostu zprava. |
|  | Opěra 1. |
|  | Opěra 3. |
|  | Křídlo opěry 3 vlevo. |
|  | Křídlo opěry 1 vlevo. |
|  | Uložení nosné konstrukce na opěře 1 vpravo. |
|  | Uložení nosné konstrukce na podpěře 2 vpravo. |
|  | Křídlo opěry 1 vlevo a uložení nosné konstrukce. |
|  | Zatékání do konstrukce nad podpěrou 2 vpravo. |
|  | Potečený úložný práh podpěry 2. |
|  | Detail z předchozí fotky - odvodňovač. |
|  | Uloženhí nosné kosntrukce na opěře 1 vlevo. |
|  | Odvodňovač v 1. poli u opěry 1 vlevo. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vlevo ve 2. poli. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vpravo ve 2. poli. |
|  | Uložení nosné konstrukce vpravo na opěře 3. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vpravo ve 2. poli před opěrou 3.. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vpravo v 1.poli. |
|  | Podhled nosné kosntrukce v 1. poli celkově. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vpravo ve 2. poli. |
|  | Zatékání do nosné konstrukce vpravo v 1. poli. |
|  | Uložení nosné konstrukce na opěře 3 vlevo. |
|  | Detail krajního nosníku vlevo ve 2. poli před opěrou 3 - zatékání. |
|  | Ložiska na opěře 3. |
|  | Rozpraskané ložisko na opěře 3. |
|  | Římsa vpravo ve 2. poli zespodu s okapničkou izolace. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Římsa vpravo nad podpěrou 2 - pohled zespodu na okapničku. |
|  | Mezilehlá podpěra P2. |
|  | Dilatační závěr nad opěrou 1 vpravo. |
|  | Kontrolní šachtičky chrániček v chodníku vpravo. |
|  | Dilatační závěr nad opěrou 3 při pohledu z chodníku vpravo. |
|  | Krycí plech na závěru nad opěrou 3 na chodníku vpravo s poklopy kontrolních šachtiček. |
|  | Pokračování chodníku za mostem vpravo. |
|  | Římsa a zábradelní svodidlo vlevo - nad opěrou 1. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Dilatační závěr nad opěrou 1. |
|  | Stav zábradlí vlevo. |
|  | Čidla ve vozovce vlevo. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Stav zábradlí a povrch chodníku vpravo. |
|  | Detail povrchu chodníku vpravo v místě dilatace nad opěrou 3. |
|  | Ukončení římsy vlevo. |
|  | Průběh římsy vlevo. |
|  | Dilatace vlevo na římse nad opěrou 3. |
|  | Dilatační závěr nad opěrou 3 při pohledu zleva. |