Vápenný nátěr

- klasická vápenná barva určená k nátěrům minerálních omítek a zdiva v interiéru i exteriéru, pro hygienické nátěry obytných budov, skladů potravin, stájí, sklepů apod..

- Odstín:bílý

- ředidlo:voda

- nanášení: malířskou štětkou a štětci menšího formátus krátkým vlasem. Vhodné jsou malířské štětky kulaté

- Aplikační teplota: při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 (lépe+10) až 25 stupňů celsia.nezpracovávat na přímém slunečním záření, extrémně vysoké vlhkosti vzduchu (mlze) nebo silném větru. Nevyzrálý nátěrový film chránit před přímým slunečním záření, rychlým vyschnutím a deštěm.

,

- svařované sítě AQ60 budou použity jako výztuž do podkladní betonové desky, žebírkové dráty ø10mm a ø12mm budou použity jako podélná výztuž železobetonových věnců, žebírkové dráty ø6mm budou použity jako smyková výztuž železobetonových věnců