## Cihla plná CP

Použití:
Cihla plná.Výrobek je vhodný pro klasické zdění nosného i výplňového omítaného zdiva o tloušťce zdi 290, 140 a 65 mm. dále je tento výrobek vhodný pro obvodové zdivo tl.440 mm v kombinaci s tepelnou izolací, čímž docílíme vynikající akumulační schopnosti stavby a celkovou tepelnou pohodu v této stavbě.

| Cihla plná CP - vlastnosti |  |
| --- | --- |
| Rozměry: | 290 x 140 x 65 mm |
| Pevnostní druh: | P 15-20 Mpa |
| Průměrná hmotnost: | 4,1 kg |
| Průměrná obj. hmotnost: | 1670 kg/m3 |
| Počet cihel na paletě: | 288 ks |
| Spotřeba cihel na 1 m3: | 333 ks |
| Cena: |  |