Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

Stavba  :  iII/35011  Sázava - velká losenice

Technické podmínky:

Předmětem stavby je oprava krytu dílčího úseku silnice III/35011, který se nachází mezi obcemi Sázava a Velká Losenice (okres Žďár nad Sázavou), včetně průtahu obcí Sázava. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 0,000, v místě odbočení silnice III/35011 ze silnice I/19 za železničním mostem v obci Sázava (Z. Ú.) a konec opravovaného úseku je před obcí Velká Losenice v km 2,450 (K.Ú.). Součástí stavby bude i oprava mostu  ev. č. 35011-1 na konci obce Sázava, prodloužení svahového křídla mostu vlevo z gabionových košů – viz. technická zpráva. Celková délka opravovaného úseku je 2480 m, průměrná šířka je 5,9 m.

Oprava bude provedena technologií recyklace za studena v celém úseku, v oblasti křižovatky pak bude před recyklací provedena lokální sanace. Před provedením recyklace bude provedena obnova příkopů včetně vykácení náletů v silničním příkopu a oprava stávajících propustků v zájmovém úseku.

Vyčištěny a obnoveny budou stávající příkopy (včetně vykácení náletů) a nezpevněné krajnice pro zajištění odvodnění komunikace. Stávající nezpevněná krajnice bude dle potřeby dosypána z asfaltového recyklátu. Stávající propustky budou pročištěny a budou opravena nebo nově postavena jejich čela. Stávající sjezdy a napojení sousedních komunikací budou v nutném rozsahu napojeny na stávající stav vrstvou ACO 11. Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající. Komunikace bude nově v celém zájmovém úseku vybavena směrovými sloupky.

Skladba  vozovky :

- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALTOVÉHO BETONU - RECYKLACE ZA STUDENA

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+         50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

Postřik spojovací - kat. asf. emulze	PS-E		  0,50 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL 16+       50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

Postřik spojovací - kat. asf. emulze	PS-E		  0,50 kg/m2	ČSN 73 6129

Recyklace za studena, RS - CA			  200 mm	TP 208

Celkem navýšení komunikace			  100 mm

- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALTOVÉHO BETONU - NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY NA MOSTĚ

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 +  50 mm; ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

Postřik spojovací - kat. asf. emulze	PS-E		  0,50 kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL 16 +  50 mm;	ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1

Postřik spojovací - kat. asf. emulze	PS-E		  0,50 kg/m2	ČSN 73 6129

Směs stmelená cementem	SC  C8/10	  170 mm; ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť			ŠDA	         min. 230 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem konstrukce vozovky			       min. 500 mm

Silniční uzavírka:

Vzhledem k návrhu technologie a stavebním pracím na mostě bude stavba prováděna za úplného vyloučení provozu.

Objízdná trasa bude vedena z obce Sázava po silnicích I/19 a III/35018, kde se napojí zpět na silnici III/35011 v obci Velká Losenice. Objízdná trasa platí pro oba směry jízdy. Celková délka trasy je cca 4 250 m.

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 3 měsíce.

Dopravně inženýrská opatření (DIO- položka poř. č. 3 – 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY), uzavírka, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení není předmětem plnění, ačkoliv je uvedené v soupisu prací. Toto bude  řešeno samostatně – NENACEŇOVAT.

Zadávací podklady

- Požadavky na stavbu „III/35011 Sázava – Velká Losenice“ jsou specifikovány v PD Sil. III/35011 křiž. I/19 – Velká Losenice, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE zpracoval Bc. Petr Jaroš, Záborná 26, 588 13 Polná.

Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů

Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů

převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby

Předpokládaný termín zahájení prací 				září 2018

Záruční lhůta							60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	16 900 000,00 Kč